Монтаж декоративного камня.

1. Перед началом укладки декоративного камня и кирпича на стену необходимо разложить на полу камень из 3-5 коробок, чередуя элементы разного размера и оттенка, после чего будет виден  правильный рисунок укладки.

2. Поверхность, на которую будет укладываться камень, должна быть предварительно подготовлена в зависимости от типа материала стены (см.  поверхности, совместимые с камнем). Перед началом укладки рекомендуется немного смочить стену и заднюю поверхность камня водой,  для лучшей адгезии.

3. Сначала  укладываются обрамления окон, дверей, арок. Облицовку камнем всегда следует начинать с внешних углов, задавая тем самым правильный вектор укладки. Угловые элементы необходимо укладывать, чередуя длинные и короткие стороны.

4. Для облицовки необходимо использовать плиточный клей, подходящий для искусственного камня. Рекомендуем использовать плиточный клей известных марок. Готовый раствор должен быть по консистенции как сметана. Наносить клей необходимо как на стену, так и на рабочую поверхность камня, при этом раствор должен полностью покрывать тыльную сторону камня.

5. Вибрирующими движениями вдавите камень в клей на стене,  при необходимости удалите излишки клея с торцов камня.

6. При укладке шовных серий камня необходимо соблюдать ширину шва, рекомендуемую производителем. Избегайте длинных вертикальных швов при любом способе укладки.

7. При укладке бесшовных серий камня максимально подгоните приклеиваемые элементы друг к другу. Для достижения лучшего эстетического эффекта можно затереть щели между камнем затиркой швов для декоративного камня.

8. Для затирки швов и щелей камня используйте специальные сухие смеси. Наносить затирку можно при помощи различных инструментов (см. сопутствующие материалы и инструменты). Затирке можно придать более «натуральный вид», предварительно смешав ее с промытым речным песком в пропорции 1:1.

9. Когда затирка  начнет подсыхать, удалите остатки клея с декоративной стороны специальной щеткой, при необходимости разгладьте швы пальцем.

10. По окончанию всех работ необходимо однократно покрыть камень гидрофобизирующей жидкостью. Такой раствор на полимерной основе проникает вглубь камня на 3-4мм, создавая специальную защитную пленку(подробнее см. примеры поверхностей, совместимых с камнем).